吉林省建筑节能技术及产品推广、限制和禁止使用目录

（2024年度修订版）

吉林省住房和城乡建设厅

目录

1.	推广应用的技术及产品	2

2.	限制使用的技术及产品	16

3.	禁止使用的技术及产品	17

# 推广应用的技术及产品

| 序号 | 类别 |  | 技术及产品名称 |  | 主要技术性能及特点 |  |  | 执行标准 | 适用范围 | 技术支撑单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 围护结构 | 保温材料 | 保温装饰一体板 |  | 单位面积质量：（Ⅰ型）小于20kg/m²、（Ⅱ型）（20~30） kg/m²，抗冲击性：首层10J、其它层3J，抗弯荷载：不小于板材自重，该产品燃烧性能等级随保温芯材等级变化，按照保温芯材燃烧等级分为A级、B1级 |  |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 工业与民用建筑 外墙 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料板 |  | 导热系数不大于0.037W/（m·K），尺寸稳定性不大于0.3%，体积吸水率不大于3%，燃烧性能等级B1级 |  |  | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T 10801.1-2021 《外墙复合保温工程技术规程》 DB22/T 5102-2016 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2018 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  |  |  | 空腔EPS模块 |  | 导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能不低于B1级 |  |  | 《聚苯模块保温墙体应用技术规程》 JGJ/T 420-2017 《EPS模块应用技术标准》 DB22/T 5000-2017 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料板 |  | 压缩强度（带表皮）不小于0.15MPa，压缩强度（不带表皮）不小于0.2MPa，导热系数（平均温度25℃）不大于0.034W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能B1级 |  |  | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 GB/T 10801.2-2018 | 工业与民用建筑 屋面、地下工程外墙 |  |
|  |  |  | 硬泡聚氨酯保温材料 |  | 表观密度不小于35kg/m³导热系数不大于0.024W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能等级B1级 |  |  | 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 50404-2017 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  |  |  | 岩棉板（条） |  | 导热系数不大于0.040（0.046）W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级 |  |  | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T 480-2019 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》 JGJ 289-2012 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 定向（网织增强）岩棉板 |  | 导热系数：墙体不大于0.035W/（m·K），屋面不大于0.040W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级 |  |  | 《定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5146-2023 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T 480-2019 《网织增强岩棉板保温系统建筑构造》 吉J 2023-179 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  | 围护结构 | 保温材料 | 无机轻集料砂浆（岩泥） |  | 导热系数不大于0.07（0.053）W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级 |  |  | 《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010 《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》 JGJ/T 253-2019 《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 《WF保温岩泥复合墙体建筑构造》 吉J 2016-149 | 工业与民用建筑 复合保温外墙 |  |
|  |  |  | 建筑储能调温砂浆 |  | 相变温度：（16~28）℃，相变潜热不小于20kj/kg，软化系数不小于0.50 |  |  | 《建筑储能调温砂浆》 JC/T 2338-2015 《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》 JGJ/T 253-2019 | 工业与民用建筑 室内饰面 |  |
|  |  |  | 复合聚苯乙烯不燃保温板 |  | 导热系数不大于0.050W/（m·K），表观密度140（±10%）kg/m³，尺寸稳定性不大于0.6%，燃烧性能等级A级 |  |  | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》 T/JJN 002-2020 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 表面玻化珍珠岩保温板 |  | 导热系数不大于0.050W（m·K），抗压强度不小于0.40MPa，燃烧性能等级A级 |  |  | 《建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板》 JG/T 532-2018 | 工业与民用建筑 复合保温外墙 |  |
|  |  |  | 胶粉聚苯颗粒浆料 |  | 导热系数不大于0.060W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级 |  |  | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JG/T 158-2013 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ 144-2019 |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 |  | 当量导热系数不大于0.008W/（m·K），燃烧性能等级A级 |  |  | 《建筑用真空绝热板应用技术规程》 JGJ/T 416-2017 《真空绝热板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5018-2019 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  |  |  | 金属面绝热夹芯板 保温系统 |  | 导热系数：岩棉不大于0.040W/（m·K），玻璃棉不大于0.038W/（m·K），矿渣棉不大于0.043W/（m·K），燃烧性能等级A级 |  |  | 《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T 23932-2009 《金属面岩棉、矿渣棉夹芯板》 JC/T 869-2000 《金属面夹芯板应用技术标准》 JGJ/T 453-2019 |  |  |
|  |  |  | 其他金属面保温围护系统 |  |  |  |  | 《建筑绝热用玻璃制品》 GB/T 17795-2019 《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473-2019 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  | 围护结构 | 配套材料 | 预拌砂浆 | 抹灰石膏 | 抗压强度不小于2.5MPa，体积密度不大于1000kg/m³ |  |  | 《抹灰石膏》 GB/T 28627-2012 《抹灰石膏应用技术标准》 DB22/T 5057-2021 | 工业与民用建筑 室内饰面 | 吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室 |
|  |  |  |  | 其他 | 抗压强度不小于5MPa，抗冻指标不小于D50 |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 《预拌砂浆应用技术标准》 DB22/T 5056-2021 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  |  | 保温板胶粘剂 |  | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）不小于0.60MPa，拉伸粘结强度（与保温板）不小于0.10MPa和保温板破坏，可操作时间为1.5h~4.0h |  |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906-2013 《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》 JC/T 992-2006 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 50404-2017 《保温装饰外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2018 《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》 T/JJN 002-2020 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》 JG/T 483-2015 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 保温（岩棉）板抹面胶浆 |  | 拉伸粘结强度（与保温板）不小于0.10（0.08）MPa且保温板破坏，压折比（水泥基）不大于3.0，可操作时间为1.5h~4.0h |  |  | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》 GB/T 29906-2013 《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》 JC/T 993-2006 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 50404-2017 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2018 《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术规程》 T/JJN 002-2020 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》 JG/T 483-2015 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019 |  |  |
|  | 围护结构 | 配套材料 | 陶瓷砖胶粘剂 |  | 拉伸粘结强度不小于0.6MPa，晾置时间不小于20min，滑移不大于0.5mm |  |  | 《陶瓷砖胶粘剂》 JC/T 547-2017 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 柔性腻子 |  | 粘结强度标准状态不小于0.60MPa，粘结强度（冻融循环5次）不小于0.40MPa，动态抗开裂性不小于0.08mm，小于0.3mm |  |  | 《建筑外墙用腻子》 JG/T 157-2009 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 耐碱玻璃纤维网布 |  | 单位面积质量不小于160g/m²（普通），不小于300g/m²（增强），断裂强度不小于1300N/50mm（普通），不小于2000N/50mm（增强），耐碱断裂保留率不小于75% |  |  | 《耐碱玻璃纤维网布》 JC/T 841-2007 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2018 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 锚栓 |  | 锚栓圆盘直径不小于60mm，锚栓抗拉承载力标准值Fk不小于0.3kN，锚栓圆盘抗拔力标准值FRk不小于0.50kN |  |  | 《外墙保温用锚栓》 JG/T 366-2012 | 工业与民用建筑 外围护结构 |  |
|  |  | 装配式部品 | 免拆模板 |  | 导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能不低于B1级，当保温材料两侧有50mm及以上无机材料保护层时（系统燃烧性能等级为A级） |  |  | 《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》 JC/T 60016-2022 《免拆模板外保温系统应用技术标准》 T/JJN 001-2020 | 工业与民用建筑 外围护结构（现浇混凝土墙、板、梁、柱） |  |
|  |  |  | 内置保温混凝土 剪力墙技术 |  | 芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），吸水率不大于3.0%，压缩强度不小于0.2MPa，当保温材料两侧有50mm及以上无机材料保护层时系统（燃烧性能等级为A级） |  |  | 《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》 JGJ/T 451-2018 | 工业与民用建筑 现浇混凝土墙体 |  |
|  |  |  | 装配式 混凝土复合保温墙板 |  | 导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm |  |  | 《装配式建筑用墙板技术要求》 JG/T 578-2021 | 采用装配式建造的 工业与民用建筑外墙 |  |
|  |  |  | 预制火山渣 混凝土复合保温墙板 |  | 导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm |  |  | 《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》 DB22/T 5114（JT 170）-2017 |  |  |
|  |  | 装饰材料 | 真石建筑涂料 |  | 耐沾污性不大于2级，粘接强度标准状态不小于0.6MPa，耐人工老化不小于600h |  |  | 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》 JG/T 24-2018 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 多彩建筑涂料 |  | 耐沾污性不大于2级，耐洗刷不小于2000，耐人工老化不小于1000h |  |  | 《水性多彩建筑涂料》 HG/T 4343-2012 | 工业与民用建筑 外墙 |  |
|  |  |  | 内墙建筑涂料 |  | 对比率不小于0.90，干燥时间（表干）不大于2h，耐洗刷不小于3000次 |  |  | 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2018 | 工业与民用建筑 室内饰面 |  |
|  |  |  | 建筑室内用腻子 |  | 低温储存稳定性3次循环不变质，初期干燥抗裂性（3h）无裂纹，粘结强度标准状态不小于0.30MPa |  |  | 《建筑室内用腻子》 JG/T 298-2010 | 工业与民用建筑 室内饰面 |  |
|  |  |  | 陶瓷砖填缝剂 |  | 抗折强度不小于2.50MPa，抗压强度不小于15.0MPa |  |  | 《陶瓷砖填缝剂》 JC/T 1004-2017 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 弹性建筑涂料 |  | 对比率不小于0.90，拉伸强度不小于2.0MPa，断裂伸长率不小于150% |  |  | 《弹性建筑涂料》 JG/T 172-2014 |  |  |
|  |  |  | 建筑墙用底漆 |  | 低温稳定性：不变质，附着力不大于2级 |  |  | 《建筑内外墙用底漆》 JG/T 210-2018 |  |  |
|  | 围护结构 | 节能门窗 | 塑料门窗 |  | 传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于3级 |  |  | 《建筑用塑料门》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 木铝复合门窗 |  | 传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级 |  |  | 《木铝复合门窗》 JC/T 2080-2011 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 铝合金门窗 |  | 传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级 |  |  | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 工业与民用建筑 围护结构 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 铝合金建筑型材 |  | 壁厚大于1.4mm，抗拉强度Rm大于160N/mm²，规定非比例延伸强度RpO.2大于110N/mm²，伸长率A50大于8% |  |  | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》 GB/T 5237.1-2017 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  | 近零能耗门窗 | 塑料门窗 |  | 传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于3级 |  |  | 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350-2019 | 超低能耗和近零能耗建筑围护结构 |  |
|  |  |  | 木铝复合门窗 |  | 传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金门窗 |  | 传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体材料 | 烧结多孔砌块（砖） |  | 以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的矩形条孔或矩形孔的烧结多孔砖和多孔砌块，强度等级不小于MU15.0，抗冻指标不小于D50 |  |  | 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 | 工业与民用建筑 承重墙体 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 烧结空心砌块（砖） |  | 以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的孔洞有序或交错排列的烧结空心砖和空心砌块，且强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50 |  |  |  | 工业与民用建筑 填充墙体 |  |
|  |  |  | 轻集料混凝土 小型空心砌块 |  | 以散装水泥为胶结料，采用养护窑（室、棚）养护的轻集料混凝土小型空心砌块 |  | 密度等级小于1000kg/m³，强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2011 | 工业与民用建筑 填充墙体 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 密度等级大于1400kg/m³，强度等级不小于MU7.5，抗冻指标不小于D50 |  | 工业与民用建筑 承重墙体 |  |
|  | 围护结构 | 墙体材料 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土砌块 |  | 抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50 | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T 11968-2020 | 工业与民用建筑 填充墙体 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50 |  | 工业与民用建筑 承重墙体 |  |
|  |  |  | 砂加气混凝土砌块 |  | 以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50 |  | 《蒸压砂加气混凝土砌块薄灰缝墙体技术标准》 DB22/T 5119-2022 | 工业与民用建筑 填充墙体 |  |
|  |  |  |  |  |  | 抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50 |  |  | 工业与民用建筑 承重墙体 |  |
|  |  |  | 蒸压加气混凝土板 |  | 以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土板，用于外墙时抗冻指标不小于D50 |  |  | 《蒸压加气混凝土板》 GB/T 15762-2020 | 工业与民用建筑 填充墙体 |  |
|  |  |  | 烧结复合保温砌块、注塑夹芯复合保温砌块、混凝土复合保温砌块 |  | 强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50 |  |  | 《烧结保温砌块应用技术标准》 JGJ/T 447-2018 《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》 JGJ/T 323-2014 《烧结注孔保温砌块（砖）砌体工程技术规程》 DB22/T 5071（T 1023）-2010 《注塑夹芯复合保温砌块自保温墙体工程技术标准》 DB22/T 5005-2018 《混凝土复合保温砌块外墙构造》 吉J 2022-183 | 工业与民用建筑 填充外墙 |  |
|  | 建筑防水材料 | 防水涂料 | 水性聚氨酯防水涂料 |  | 拉伸强度不小于2MPa，低温弯折性-35℃，断裂伸长率不小于500% |  |  | 《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013 | 室内、屋面、地下工程 |  |
|  |  |  | 水泥基渗透结晶型 防水涂料 |  | 含水率不大于1.5%，氯离子含量不大于0.1%，抗折强度不小于2.8MPa，抗压强度不小于15MPa，湿基面粘接强度不小于1.0MPa，抗渗压力比（带涂层）不小于250% |  |  | 《水泥基渗透结晶型防水涂料》 GB 18445-2012 《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022 | 地下工程 |  |
|  |  |  | 水性聚氨酯防水涂料 |  | TVOC小于10g/L，低温柔性-35℃无裂纹，低温断裂延伸率大于450%（-10℃），浸水4周之后，吸水率小于10% |  |  | 《水性聚氨酯防水涂料》 T/CWA 207-2021 | 屋面 | 名字相同，执行标准和使用部位不同 |
|  |  |  | 外墙专用透汽型 聚合物水泥防水涂料 |  | 不透水性：0.3MPa，30min，无渗水，水蒸汽透过量不小于50g/m2，断裂延伸率不小于30% |  |  | 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 | 外墙 |  |
|  |  |  | 硅烷改性聚醚防水涂料 |  | 硅烷改性聚醚防水涂料，固含量不小于98%，低温弯折-40℃无裂纹，VOC不大于30g/L |  |  | 《硅烷改性聚醚防水涂料》 T/CBMF 105-2021 | 屋面、地下工程 |  |
|  | 建筑防水材料 | 防水涂料 | 水性外露聚氨酯防水涂料 |  | 水性外露聚氨酯防水涂料，TVOC小于10g/L，低温柔性-35℃无裂纹，低温断裂延伸率大于450%（-10℃），浸水4周之后，吸水率小于10% |  |  | 《水性聚氨酯防水涂料》 T/CWA 207-2021 | 屋面 |  |
|  |  |  | 聚氨酯防水涂料 |  | VOC含量不大于50g/L，拉伸强度不小于2.0，断裂伸长率不小于250%，撕裂强度不小于15N/mm |  |  | 《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013 | 室内、屋面、地下工程 |  |
|  |  |  | 有组织排蓄水系统 |  | 排水槽抗压强度不小于700KPa，排水板抗压强度不小于450KPa |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 | 种植顶板 |  |
|  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 |  | 拉伸强度不小于1.2MPa，断裂伸长率不小于30% |  |  | 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T 23445-2009 | 室内 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 防水卷材 | 热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 |  | 拉力不小于250N/10mm，低温柔性-40℃，最大拉力时伸长率不小于15% |  |  | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》 GB 27789-2011 | 屋面 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 芯材厚度大于0.5mm的高分子聚乙烯丙纶防水卷材 |  | 低温弯折-20℃无裂纹，复合强度（表层与芯层）不小于0.8MPa |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 《高分子增强复合防水片材》 GB/T 26518-2023 | 屋面、卫生间、地下工程、种植屋面 |  |
|  |  |  | 高分子聚氯乙烯（PVC）防水卷材 |  | 拉力不小于0.12MPa低温弯折性-25℃无裂纹，最大拉力时伸长率不小于150% |  |  | 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB 12952-2011 | 屋面 |  |
|  |  |  | 预铺反粘防水卷材 |  | 低温柔性-25℃无裂纹，拉力不小于350N/50mm，钉杆撕裂强度不小于130N，抗穿刺强度不小于100N |  |  | 《预铺反粘防水卷材》 GB/T 23457-2017 | 地下工程 |  |
|  |  |  | 带自粘层的防水卷材 |  | 剥离强度不小于1.0N/mm，自粘面耐热性70℃无流淌 |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 《带自粘层的防水卷材》 GB/T 23260-2009 | 屋面、地下工程 |  |
|  |  |  | 自粘橡胶防水卷材 |  | 1.TPR自粘橡胶防水卷材或自粘橡胶防水卷材 2.卷材应符合GB 18173.1-2012 ZJL2型 3.搭接采用热空气单焊缝焊接 4.接缝剥离强度/（N/mm）（无处理/浸水处理）：3.0或卷材破坏 5.片材为双色片（含有黄色信号层） |  |  | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 | 屋面、地下工程 |  |
|  |  |  | 防水透气膜 |  | 拉伸力不小于130N/50mm，延长率不小于10（60）%，撕裂强度不小于40（140）N，水蒸气透过量不小于1000（300）g/（m2·24h） |  |  | 《建筑外墙防水工程技术规程》 JGJ/T 235-2011 《透汽防水垫层》 JC/T 2291-2014 《近零能耗居住建筑质量控制标准》 T/CECS 677-2020 | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 防水隔汽膜 |  | 拉伸力不小于120N/50mm，延长率不小于60%，撕裂强度不小于60N，水蒸气透过量不大于30g/（m2·24h） |  |  |  | 工业与民用建筑 围护结构 |  |
|  |  |  | 自粘聚合物改性沥青 防水卷材 |  | N类：厚度不小于1.5mm，拉力不小于150N/50mm，低温柔性-20℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30% |  |  | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 | 屋面、地下工程 |  |
|  |  |  |  |  | PY类：拉力不小于350N/50mm，低温柔性-30℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30% |  |  |  |  |  |
|  | 建筑防水材料 | 防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 |  | 接缝剥离强度不小于1.0N/mm |  |  | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468-2017 | 种植屋面、地下工程 |  |
|  |  |  | 湿铺防水卷材 |  | 拉伸强度不小于200N/50mm，最大拉力时延伸率不小于30%，撕裂力不小于20N |  |  | 《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017 | 屋面 |  |
|  |  |  | 高分子增强型防水卷材 |  | 断裂拉伸强度(纵/横)/(N/cm)常温：厚度大于或等于1.0mm不小于60；接缝剥离强度(卷材与卷材)/(N/mm)无处理：不小于0.6 |  |  | 《高分子增强复合防水片材》 GB/T 26518-2023 | 建筑屋面、卫生间、地下室、种植屋面、管廊 |  |
|  | 海绵城市应用技术及产品 | 蓄排水板 | 透水土工布 |  | 标称断裂强度对应伸长率（20~100）%，抗酸碱保持率不小于80%，抗氧化保持率不小于80%，抗紫外线保持率不小于80% |  |  | 《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》 GB/T 17638-2017 | 地下工程 |  |
|  |  |  | 塑料排水板 |  | 伸长率10%时拉力不小于350N/100mm，最大拉力不小于600N/100mm，断裂伸长率不小于25%，撕裂性能不小于100N，压缩率为20%时最大强度不小于150kpa，低温柔度-10℃ |  |  | 《塑料防护排水板》 JC/T 2112-2012 | 地下工程、种植屋面 |  |
|  |  | 雨水模块 | HDPE雨水模块 |  | 孔隙率不小于97%，短期竖向承载不小于0.40MPa，短期横向承载不小于0.09MPa，长期竖向承载不小于0.08MPa |  |  | 《城镇雨水调蓄工程技术规范》 GB 51174-2017 | 海绵城市、建筑与小区工程 |  |
|  |  | 土壤介质 | 全再生土壤介质 |  | 排空时间1h~3h，建筑垃圾再生骨料：秸秆/绿化废弃物堆肥（质量比9:1） |  |  | 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/JT 168-2017 | 城市绿地、海绵城市人工土壤 |  |
|  |  | 雨水沉淀设施 | 预制装配式雨水导流沉淀槽 |  | 具备良好的道路雨水径流截流、消能、沉淀作用，混凝土强度C25，仿石材饰面 |  |  |  | 城市道路、海绵城市 |  |
|  |  | 透水基层 | 装配互锁式透水混凝土基层 |  | 强度不小于C25，密度不小于2100kg/m³，抗冻指标不小于D50 |  |  |  | 市政道路、广场、住宅区和园林景观工程 |  |
|  |  | 地表雨水管理 | 树脂混凝土排水沟 |  | 抗弯强度不小于20MPa，抗压强度不小于90MPa，弹性模量不小于25GPa，密度不小于2100kg/m³ |  |  | 《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 《树脂浇铸体性能试验方法》 GB/T 2567-2008 | 市政路面雨水收集、建筑与小区雨水收集工程 |  |
|  |  | 面源污染拦截 | 井投式环保型雨水口 拦污篮 |  | 拦截雨水口污染悬浮物不小于25%，熔融指数不小于17.1g/10min，悬臂梁冲击强度不小于15.5KJ/m²，拉伸强度不小于18.5MPa，伸长率不小于45%，弯曲强度不小于27MPa，弯曲模量不小于1462MPa |  |  | 《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 《城镇雨水调蓄工程技术规范》 GB 51174-2017 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/JT 168-2017 | 工业与民用建筑、市政排水工程项目 |  |
|  | 海绵城市应用技术及产品 | 透水铺装 | 复合砂基拦污过滤槽 |  | 透水速率不小于15.5ml/min·cm²，抗冻指标不小于D50 |  |  | 《砂基透水砖》 JG/T 376-2012 |  |  |
|  |  |  | 仿石材混凝土路缘石 |  | 抗压强度不小于40MPa，密度不小于2100kg/m³，抗冻指标不小于D50 |  |  | 《混凝土路缘石》 JC/T 899-2016 | 市政道路、广场、景观工程 |  |
|  |  |  | 再生骨料路面砖 |  | 抗压强度不小于40MPa，抗折强度不小于4MPa，抗冻指标不小于D50 |  |  | 《混凝土路面砖》 GB 28635-2012 《透水路面砖和透水路面板》 GB/T 25993-2010 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/JT 168-2017 《建筑废弃物再生骨料应用技术标准》 DB22/T 5017-2019 《透水砖路面技术规程》 CJJ/T 188-2012 | 市政道路、广场、景观工程 |  |
|  |  |  | 透水铺装渗排板 |  | 耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仿石材混凝土 缝隙透水砖 |  | 抗压强度不小于40MPa，抗冻指标不小于D50，吸水率不大于6.5%，防滑性BPN不小于60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土缝隙透水砖 |  | 抗压强度不小于50MPa，抗冻指标不小于D50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城市道路薄层罩面技术 |  | 密度（0.9~1.04）g/cm³，闪点不小于200℃，运动粘度不大于8mm/s，凝点小于-5℃ |  |  | 《公路沥青路面预防养护技术规范》 JTG/T 5142-01-2021 | 市政、公园、小区、城镇道路 |  |
|  |  |  | 道路含沙雾封材料 |  | 固含量（54~64）%，残留物灰分（30~60）%，密度不小于1.18g/m，干燥时间大于8h |  |  | 《沥青路面雾封层材料乳化沥青类薄浆封层》 JT/T 1330-2020 | 市政道路及公园小区 |  |
|  |  |  | 现浇彩石本色透水路面（各种天然颜色） |  | 耐磨性不大于30mm，透水系数不小于1.0×10﹣²cm/s，防滑系数BPN60-80 |  |  | 《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135-2009 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/JT 168-2017 | 市政道路、广场、住宅区和园林景观工程 |  |
|  |  |  | 砾石聚合物混凝土路面 |  | 抗压强度大于C25，防滑性BPN30-45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩色水泥聚合物封面料 |  | 抗压强度大于10MPa，抗折强度大于5MPa，耐水性：在水中浸泡24h无异常现象，耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h无异，涂层低温抗裂性：-10℃放置4h,室温放置4h为一循环，连续三个循环无裂纹，耐候性（1200h）：试板涂层未龟裂、脱落 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 彩色透水混凝土 |  | 耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 非开挖修复 | 紫外光固化修复 |  | 弯曲弹性模量（MPa）大于8000，弯曲强度（MPa）大于125，拉伸强度（MPa）大于80，管道整体无渗漏，平均壁厚误差小于10% |  |  | 《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》 T∕CECS 717-2020 《给水排水管道原位固化法修复工程技术规程》 T/CECS 559-2018 | 市政管道修复工程项目 | 福建巨联环境科技股份有限公司 |
|  | 可再生能源建筑应用 | 太阳能技术 | 太阳能热水系统 |  | 主要部件的正常使用寿命不应少于10年。太阳能集热系统效率η不小于42%，太阳能保证率f不小于40%，供热水温度不应小于45℃，且不应大于60℃ |  |  | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》 GB 50364-2018 《可再生能源建筑应用工程评价标准》 GB/T 50801-2013 | 工业与民用建筑 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 地能利用技术 | 地源热泵技术 |  | 系统制冷能效比EFRsys不小于3.0，系统制热性能系数COPsys不小于2.6。地源热泵系统的静态回收期不应大于10年 |  |  | 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366-2005（2009年版） 《热泵系统工程技术标准》 DB22/T 5044-2020 《可再生能源建筑应用工程评价标准》 GB/T 50801-2013 | 工业与民用建筑 | 长春工程学院 |
|  |  | 低温热泵技术 | 低温余热水源热泵技术 |  | 工业或生活等低温余热水（一般低于35℃）为低温热源，利用水源热泵进行供暖、制冷、生活热水的技术 |  |  | 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366-2005（2009年版） 《热泵系统工程技术标准》 DB22/T 5044-2020 | 民用建筑 |  |
|  |  | 空气源热泵技术 | 空气源热泵供热水技术 |  | 冬季设计工况状态下机组制热性能系数COP不小于1.8。机组在连续制热运行中，融霜所需时间总和不超过一个连续制热周期的20% |  |  | 《空气源单元式空调（热泵）热水机组》 GB/T 29031-2012 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 GB 29541-2013 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  |  | 低温空气源热泵 供暖技术 |  | 机组在-25℃~43℃的气候条件下可以正常工作。低温工况状态下机组制热性能系数COP不小于2.0 |  |  | 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》 GB/T 25127.1-2010 《低环境温度空气源热泵热水机》 JB/T 12841-2016 | 工业、公共建筑 |  |
|  | 供暖、通风节能技术 | 高效冷热源技术 | 变风量空调技术 |  | 空调机组离心风机风量调节范围为30%~100%。变风量温控器温度显示分辨率不低于0.5℃。末端装置风量控制器精度不低于5%，风量调节范围为20%~100% |  |  | 《空调通风系统运行管理标准》 GB 50365-2019 《变风量空调系统工程技术规程》 JGJ 343-2014 | 民用建筑 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
|  |  |  | 冷凝式燃气锅炉烟气 热回收利用技术 |  | 烟气冷凝热能回收装置的设计寿命不小于15年。被加热介质为液体，在名义工况下，烟气冷凝热能回收装置的出口烟温与被加热介质进口温度之差不大于5℃，且应比烟气中水蒸气的露点温度低5℃以上。回收烟气冷凝热能所消耗能量应小于烟气冷凝热能回收装置名义输出热量的5% |  |  | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调冷凝热回收设备》 JG/T 390-2012 《燃气锅炉烟气冷凝热回收装置》 CJ/T 515-2018 | 采用燃气供热的 各类系统 |  |
|  |  |  | 热泵式燃气锅炉烟气 热回收技术 |  | 通过热泵回收烟气热量后，排出的烟气温度低于30℃ |  |  | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 |  |  |
|  | 供暖、通风与供冷节能技术 | 输配管网节能技术 | 水系统变频控制技术 |  | 中小型工程采用变流量一级泵系统，大型工程采用变流量二级泵系统。冷水机组最低流量应低于50％的额定流量，其最高流量应高于额定流量，应同时具备至少每分钟30％流量变化的适应能力 |  |  | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 | 工业与民用建筑 供水、供暖系统 | 吉林省光大建筑设计有限公司 |
|  |  |  | 水力平衡技术 |  | 多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10％。水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15％；变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10％ |  |  | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《城镇供热管网设计规范》 CJJ 34-2010 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016 | 供冷、供热 管网系统 |  |
|  |  |  | 分布式水泵技术 |  | 分布式混连式输配系统供冷供回水最小温差大于8℃，最大温差小于16℃；供热一级网、二级网系统最小温差大于25℃，一级网系统最大温差小于75℃，二级网系统最大温差小于40℃ |  |  | 《城镇供热系统运行维护技术规程》 CJJ 88-2014 《供热系统节能改造技术规范》 GB/T 50893-2013 《分布式供冷供热输配技术规程》 T/CECS 1604-2024 | 集中供热系统 |  |
|  |  | 通风机器设备 | 热回收式新风换气机 |  | 冷量回收时，全热交换效率不小于55%，显热交换效率不小于65%；热量回收时，全热交换效率不小于60%，显热交换效率不小于70% |  |  | 《预冷式热回收型新风机组》 JB/T 12327-2015 《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》 GB/T 27943-2011 《热回收新风机组》 GB/T 21087-2020 | 工业与民用建筑 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 直流无刷风机盘管 |  | 直流无刷电机效率不小于70% |  |  | 《风机盘管机组》 GB/T 19232-2019 《干式风机盘管机组》 JB/T 11524-2013 《无槽无刷永磁直流电动机通用技术条件》 JB/T 10690-2017 | 采用风机盘管为 末端的空调系统 |  |
|  |  | 供暖、制冷设备 | 变频冷水（热泵）机组 |  | 机组采用环保型制冷剂，制冷性能系数EER不小于2.3 |  |  | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》 GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》 GB/T 18430.2-2016 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  |  | 变频多联式空调机组 |  | 机组制冷综合性能系数IPLV（C）不小于3.65。多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度满足制冷工况下满负荷时的能效比EER不小于2.8 |  |  | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 GB 21454-2008 | 民用建筑 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
|  | 供暖、通风与供冷节能技术 | 供暖、制冷设备 | 冷凝式真空燃气热水机组 |  | 机组热效率大于92%。排烟温度小于70℃ |  |  | 《户用和类似用途采暖空调热水机组》 JB/T 10916-2008 | 民用建筑 |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷凝 热回收机组 |  | 名义工况下机组制冷性能系数不小于1.2，供热性能参数不小于0.9 |  |  | 《空调冷凝热回收设备》 JG/T 390-2012 《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》 GB/T 18431-2014 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 GB 29540-2013 | 大型公共建筑 |  |
|  | 供暖、给排水 | 塑料管道 | 纤维增强聚乙烯 复合管 |  | 管道承压不小于1.6MPa，环刚度不小于SN4KN/m² |  |  | 《纤维增强聚乙烯给水管道工程技术标准》 DB22/T 5007-2018 | 工业与民用建筑 供水工程 |  |
|  |  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 |  | 环刚度不小于2kN/m²，冲击率（TIR）不大于10% |  |  | 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》 GB/T 19472.2-2017 | 工业与民用建筑 供水、排水工程 |  |
|  |  |  | 耐热聚乙烯 （PE-RT II） 供热管道 |  | 静液压状态下的热稳定性：无破坏、无渗漏，45℃最大工作压力不大于1.30MPa，60℃最大工作压力不大于1.00MPa，75℃最大工作压力不大于0.85MPa |  |  | 《II型耐热聚乙烯（PE-RT II）供热管道工程技术标准》 DB22/T 5021-2019 | 建筑供热管网 |  |
|  |  |  | 耐热聚乙烯（PE-RT I） 地热采暖 |  | 纵向回缩力不大于2%，静液压95℃，环应力不小于3.6MPa，165小时无渗漏 |  |  | 《冷热水用耐热聚乙烯PERT管道系统》 GB/T 28799.2-2012 | 工业与民用建筑 地热工程 | 长春工程学院设计研究院 |
|  |  | 给水管道 | 给水用聚乙烯（PE） 管道 |  | 断裂伸长率不小于350%，静液压强度（20℃，100h），无破坏、无渗漏 |  |  | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统》 GB/T 13663.1-2017 | 工业与民用建筑 供水系统 |  |
|  |  |  | PP-R管材、管件 |  | 热循环5000次无破裂、无渗漏，简支梁冲击试验破损率小于试件数量的10% |  |  | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》 GB/T 18742.3-2002 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价标准》 GB/T 17219-1998 | 工业与民用建筑 供水及采暖管道 |  |
|  |  |  | 钢骨架塑料复合管材、管件 |  | 热稳定性（氧化诱导时间）不小于20min；20℃短期静压强度试验、80℃静压强度试验均无破裂无渗漏，纵向尺寸回缩率不大于0.4% |  |  | 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 CJ-T 123-2016 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》 CJ-T 124-2016 | 市政工程供水系统 |  |
|  |  |  | 薄壁不锈钢管材、管件 |  | 扩口试验，公称直径不大于DN50mm的水管进行扩口试验时，采用60°的圆锥，其扩口率应为25%，扩口后管壁不得出现裂纹和破损。水管进行水压试验时，其试验压力为2.5MPa，在该压力下，持续10s后，水管无渗漏和永久变形 |  |  | 《流体输送用不锈钢焊接钢管》 GB/T 12771-2019 | 工业与民用建筑 供水系统 |  |
|  | 供暖、给排水 | 塑料检查井 | 塑料检查井 |  | 采用高密度聚乙烯（HDPE）为主要原料，通过往复缠绕方式制造出检查井，环刚度不小于SN4kN/m²，侧向压力B1不小于10kN，（B2不小于15kN，B3不小于20kN），轴向压力B1不小于20kN，（B2不小于30kN，B3不小于40kN） |  |  | 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2019 《市政排水用塑料检查井》 CJ/T 326-2010 《建筑小区排水用塑料检查井》 CJ/T 233-2016 | 工业与民用建筑 排水系统 |  |
|  |  | 排水管道 | 钢带增强螺旋波纹管 |  | 钢带抗拉伸强度（270~400）MPa，屈服强度（160~280）MPa，伸长率不小于26% |  |  | 《埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管》 CJ/T 225-2011 | 工业与民用建筑 排水系统 | 长春工程学院设计研究院 |
|  |  |  | 建筑排水PVC-U |  | 弯曲度不大于0.5%，维卡软化温度不小于79度，纵向回缩率不大于5% |  |  | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T 5836.1-2018 | 工业与民用建筑 排水系统 |  |
|  |  |  | 塑料排水管材、管件 |  | 适用于排水温度范围为0℃~65℃，瞬间排水温度不超过95℃，适用于环境温度为-40℃~65℃。不受安装环境、限制，现场的安装极为简单效率高，可拆卸连接便于维修。静液压强度试验（80℃，165h，PE80：4.6MPa；PE100：5.5MPa）管材、管件在试验期间不破裂，不渗漏 |  |  | 《建筑排水管道安装——塑料管道》 19S406 《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》 CJ/T 250-2018 | 工业与民用建筑 屋面雨水排水管道 |  |
|  | 其他新型节能技术及产品 | 变压器 | 节能干式变压器 |  | 变压器损耗符合1级能效标准，绝缘等级H级，平均温升不大于125K，运行噪音不大于60dB，局部放电不大于10pC |  |  | 《电力变压器 第1部分：总则》 GB 1094.1-2013 《电力变压器 第11部分：干式变压器》 GB 1094.11-2022 《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》 GB 1094.5-2008 《电力变压器 第10部分：声级测定》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2020 | 工业与民用建筑 |  |
|  |  | 地板 | 低温辐射电热木质地板 |  | 辐射面温度不均匀度小于7度，工作温度下的泄露电流小于0.25mA，冷态、热态绝缘电阻大于50MΩ，工作寿命大于3万小时 |  |  | 《内置电热层电采暖木质地板》 LY/T 3192-2020 | 工业与民用建筑 供暖系统 |  |
|  |  | 电缆 | 碳纤维加热电缆 |  | 电能与热能的转换率93%以上，冷（热）态绝缘电阻大于50MΩ，剥离强度大于3.0N，泄露电流不大于0.25mA |  |  | 《电加热供暖工程技术标准》 DB22/T 5123-2022 《碳纤维电热供暖系统应用技术规程》 T/CCES 13-2020 | 工业与民用建筑 供暖系统 |  |
|  |  | 消防器材 | 全氟己酮灭火系统 |  | 系统设计工作压力（20℃）大于5.6/4.2/2.5MPa，喷射时间不大于10s |  |  | 《全氟己酮灭火系统应用技术标准》 DB22/T 5141-2023 | 工业与民用建筑 消防工程 |  |

# 限制使用的技术及产品

| 序号 | 类别 |  | 技术及产品名称 | 限制使用的原因 | 限制使用的范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政基础设施工程 | 施工工艺 | 顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺 | 施工安全性差 | 在下列任一条件下不得使用： 1.基坑深度超过3米； 2.地下水位超过基坑底板高度 | 房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批） |
|  |  | 工程材料 | 普通水泥步道砖（九格砖） | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 | 不得用于市政道路工程 |  |
|  |  |  | 防滑值/BPN小于60的光面路面砖（板） | 防滑性能差，影响行人安全 | 不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道 |  |
|  |  |  | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 易渗漏，污染地下水和土壤 | 不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程 |  |
|  | 建筑材料 | 墙体材料 | 氯氧镁墙材制品 | 产品质量易受适用条件和环境影响 | 建筑结构材料、承重材料、建筑外墙及潮湿环境 | 《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010 |

# 禁止使用的技术及产品

| 序号 | 类别 | 技术及产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用的范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土材料与混凝土制品 | 总碱量0.75%以上的膨胀剂 | 易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命 | 预拌混凝土 | 《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》 |
|  |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后 | 预拌混凝土 |  |
|  | 墙体材料 | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 | 工业与民用建筑工程 |  |
|  |  | 厚度小于90mm建筑轻质隔墙条板 | 隔声和抗冲击性能差 | 隔墙 | 《建筑轻质条板隔墙技术规程》 JGJ/T 157-2014 |
|  | 防水材料 | 使用明火热熔法施工的 沥青类防水卷材 | 易发生火灾 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程 | 《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》 |
|  | 装饰材料 | 溶剂型内外墙涂料 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 | 工业与民用建筑工程 |  |
|  | 施工工艺 | 使用现场水泥拌砂浆粘贴 外墙饰面砖工艺 | 浪费资源、污染环境、质量不稳定 | 房屋建筑工程 | 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号） |